附件：

高强度紧固件行业规范条件

高强度紧固件是广泛应用于汽车、工程机械、交通、铁路、桥梁建筑、航空航天、造船和电子电器等产业的安全部件,是重要的关键功能部件,是紧固件中的高端产品。

为引导紧固件产业健康、有序和可持续发展，遏制低水平恶性竞争，确保装备和人身安全，保护企业技术研发投入积极性, 提高产品质量和绿色制造应用水平,满足主机产业对优质高强度紧固件产品需求，加快我国紧固件产业的转型升级，根据有关法律法规和产业政策，制定本行业规范条件。

本规范条件所涉及的高强度紧固件是指机械性能等级等于和高于8.8级（碳钢和合金钢螺栓、螺柱和螺钉）、8级（碳钢和合金钢螺母）、70级（不锈钢螺栓、螺柱、螺钉和螺母）、21H级紧定螺钉和经渗碳淬火处理的自攻螺钉，包括成套供货的高强度螺栓连接副、组合件和配套产品以及按与以上产品类别等级相当的国外先进标准生产的高强度紧固件。

# 一、建设条件和布局

（一）紧固件企业的布局及厂址的确定应符合国家产业政策和相关法律法规，符合各省、自治区、直辖市紧固件产业和装备制造业发展规划。

（二）依法设立的风景名胜区、自然保护区和水源地范围内的紧固件企业申请规范公告不予受理。

（三）新（扩）建紧固件企业应通过“建设项目环境影响评价审批”、“节能评估”及“安全预评价”，并通过项目环境保护和职业健康安全防护设施“三同时”验收。

# 二、生产工艺及装备

（一）企业应根据生产紧固件产品的品种、性能等级、材质、规格、批量和表面处理要求，合理选择低污染、低排放、低能耗、高经济性的工艺。不得采用落后工艺,如使用煤炭加热炉、盐浴炉等设备。

（二）企业必须配备与生产能力相匹配的高效成型设备,自动螺纹加工设备,带气体保护、自动控制温度和时间等工艺参数、自动记录热处理工艺过程的托辊式网带炉、井式炉等热处理专用设备,并配有相应有效的通风除尘,隔音降噪设备和系统。

（三）材料改制和表面处理等工艺可以外协，应有长期固定的供货合同，明确质量责任，有可靠的质量保证措施。从事这些工艺加工的企业应具有污染物处理措施。

（四）企业应配置必要的化学成分分析、金相、机械性能、扭矩检测、探伤等测试装备，处于正常工作状态并按有关规定定期进行计量检定或校准。

（五）企业或所在产业集群、工业园区应具备与其产能和质量保证相匹配的试验室和必要的检测设备，使用非本企业控制检测能力的应有长期合作合同并提供实施质量检测控制的证据。

# 三、管理体系和产品质量

（一）紧固件企业应按照GB/T19001-2008标准（为汽车产品服务的按照ISO/TS16949、QS9000或VDA6.1标准）建立质量管理体系并通过认证，该体系应同时满足GB/T 90.3的要求。企业应设有独立质量管理及检测部门，配有专职质量检测人员，有健全的质量管理制度。

（二）企业批量生产供货的紧固件产品必须符合现行有效的国家标准、行业标准、国际标准、国外先进标准或通过备案的企业标准。建有产品生产检验档案及质量溯源体系（质量检查标准及目录见附1、2、3）。

（三）产品质量应由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可、列入工业和信息化部“工业产品质量控制和技术评价实验室”名单的第三方紧固件检测机构出具检验报告，并出具二年内三家以上主要客户提供的使用报告。检验报告内容至少应包括机械性能、材料化学成分、表面质量等。客户使用报告应有对产品质量状况的详细论述和评价，并附有由上述第三方检测机构出具同期内检验检测报告或数据。适用的检测项目和标准由受理机构提出，报工业和信息化部批准后另行公布，并根据需要进行变更。

# 四、环境保护

企业环保工作应防治结合，积极开展清洁化生产，对生产过程中产生的噪声、粉尘、烟尘、废气、废水、废油及废弃物等采取有效的治理措施，要符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，严格执行国家和地方环境保护要求，实现达标排放并符合主要污染物排放总量要求要求。鼓励企业依据GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准建立环境和职业健康安全管理体系,提高企业环保管理水平。

# 五、人员素质

（一）特种作业、特种设备操作、理化检验及无损探伤等特殊岗位的人员应具有相关部门颁发的相应资格证书，持证上岗。

（二）企业应制定各类人员的任职条件和培训计划，定期进行管理、技术、技能、法律、法规等方面的培训。

# 六、监督和管理

（一）从事高强度紧固件生产企业依据本规范条件自愿申请规范公告。各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团工业主管部门负责本地区规范条件公告申请的初步审查工作;工业和信息化部负责审核，对符合规范条件的企业予以公示，并以公告的形式向社会发布。

（二）地方各级工业主管部门每年对本地区已获公告企业进行监督检查,工业和信息化部对公告企业进行抽查,鼓励社会各界对公告企业进行监督。

（三）高强度紧固件规范条件公告管理办法由工业和信息化部另行制定。

# 七、附则

（一）本规范条件适用于中华人民共和国境内（台湾、香港、澳门地区除外）高强度紧固件生产企业（含车间）。

（二）本规范条件自2015年9月1日起正式实施。

（三）本规范条件所引用的标准被修订时,应使用其最新的版本。

（四）本规范条件将根据我国紧固件工业的发展情况以及国家相关政策、法规的变化加以修订并向社会公布。

（五）本规范条件由工业和信息化部负责解释。

# 附：1.紧固件行业规范公告检验项目

# 2.性能要求及检验标准目录

# 3.高强度紧固件产品标准

# 附1：紧固件行业规范公告检验项目

一、检验项目

检验项目包括国家标准规定的主要机械性能、工作性能和尺寸项目。检验项目和检验方法依据的标准一经修订，自标准实施之日起按照新标准要求进行检验。具体检验项目将按以下格式公布。

紧固件行业规范公告检验项目

| 序号 | 适用产品类别 | 检测项目 | 依据标准 | 样本大小 | 合格判定数 Ac Re | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺栓、螺钉和螺柱 | 抗拉强度 | GB/T 3098.1 GB/T 3098.6 GB/T 3098.22 | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 保证载荷 |  | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 硬度 |  | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 脱碳层试验 |  | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 破坏扭矩 | GB/T 3098.13 | 3 | 0 1 | 选择项 |
|  |  | 螺纹通止 | GB/T 197 | 20 | 1 2 |  |
| 2 | 螺母 | 保证载荷 | GB/T 3098.2 GB/T 3098.4 GB/T 3098.15 | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 硬度 |  | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 有效力矩性能 | GB/T 3098.9 | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 螺纹通止 | GB/T 197 | 20 | 1 2 |  |
| 3 | 连接副 | 螺栓/螺母螺纹通止 | GB/T 197 | 20 | 1 2 |  |
|  |  | 螺栓楔负载 | GB/T 1231 GB/T 3632 | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 螺母保证载荷 | GB/T 1231 GB/T 3632 | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 螺母硬度 | GB/T 1231 GB/T 3632 | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 垫圈硬度 | GB/T 1231 GB/T 3632 | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 扭矩系数 | GB/T 1231 | 8 | GB/T 1231 3.3.1 |  |
|  |  | 紧固轴力 | GB/T 3269 | 8 | GB/T 3632 5.3 |  |
| 4 | 紧定螺钉 | 维氏硬度 | GB/T 3098.3 | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 脱碳 | GB/T 3098.3 | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 保证扭矩 | GB/T 3098.3 | 3 | 0 1 | 适用于45H |
| 5 | 自攻螺钉 | 芯部硬度 | GB/T 3098.7 | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 表面硬度 | GB/T 3098.7 | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 渗碳层深度 | GB/T 3098.7 | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 破坏扭矩 | GB/T 3098.7 | 3 | 0 1 |  |
|  |  | 拧入性能 | GB/T 3098.7 | 3 | 0 1 |  |

二、代表性产品

检测产品的品种规格应是企业的主导产品，应不少于三个批次。

三、评定原则

当相关标准中规定抽样要求的，按相关标准要求抽样，没有规定的按GB/T90.1规定。

# 附2：性能要求及检验标准目录

GB/T 90.1-2002  紧固件 验收检查

GB/T 90.2-2002  紧固件 标志与包装

GB/T 90.1-2002  紧固件 质量保证体系

GB/T 196-2003 普通螺纹 基本尺寸

GB/T 197-2003 普通螺纹 公差

GB/T 1231-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB/T 3632-2008 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副

GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2-2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹

GB/T 3098.3-2000 紧固件机械性能 紧定螺钉

GB/T 3098.4-2000 紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹

GB/T 3098.5-2000 紧固件机械性能 自攻螺钉

GB/T 3098.6-2000 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.7-2000 紧固件机械性能 自挤螺钉

GB/T 3098.8-2010 紧固件机械性能 -200℃～+700℃使用的螺栓连接零件

GB/T 3098.9-2010 紧固件机械性能 有效力矩型钢锁紧螺母

GB/T 3098.10-1993 紧固件机械性能 有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母

GB/T 3098.11-2002 紧固件机械性能 自钻自攻螺钉

GB/T 3098.13-1996 紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm

GB/T 3098.14-2000 紧固件机械性能 螺母扩孔试验

GB/T 3098.15-2000 紧固件机械性能 不锈钢螺母

GB/T 3098.22-2009 紧固件机械性能 细晶非调质钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 5267.1-2002 紧固件 电镀层

GB/T 5267.2-2002 紧固件 非电解锌片涂层

GB/T 5267.3-2008 紧固件 热浸镀锌层

GB/T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求

GB/T 5779.2-2000 紧固件表面缺陷 螺母

GB/T 5779.3-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求

GB/T 16939-1997 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓

GB/T 70.5-2008 内六角量规

JB/T 9151.1-1999 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母

JB/T 9151.3-1999 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉

JB/T 7384.1-1994 紧固件 对角宽度止端检验模

JB/T 7384.4-1994 紧固件 扳拧高度检验模

JB/T 7384.6-1994 紧固件 内六角对角宽度通端量规

JB/T 7384.11-1994 紧固件 螺母螺纹垂直规

JB/T 7384.12-1994 紧固件 螺杆直线度检验模

JB/T 7384.13-1994 紧固件 自攻锁紧螺钉外接圆直径量规

# 附3：高强度紧固件产品标准

GB/T 70.1-2008 内六角圆柱头螺钉

GB/T 70.2-2008 内六角平圆头螺钉

GB/T 70.3-2008 内六角沉头螺钉

GB/T 825-1988 吊环螺钉

GB/T 889.1-2000 1型非金属嵌件六角锁紧螺母

GB/T 889.2-2000 1型非金属嵌件六角锁紧螺母 细牙

GB/T 897-1988 双头螺柱 bm=1d

GB/T 898-1988 双头螺柱 bm=1.25d

GB/T 899-1988 双头螺柱 bm=1.5d

GB/T 900-1988 双头螺柱 bm=2d

GB/T 901-1988 等长双头螺柱 B级

GB/T 1228-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓

GB/T 1229-2006 钢结构用高强度大六角螺母

GB/T 1230-2006 钢结构用高强度垫圈

GB/T 2670.1-2004 内六角花形盘头自攻螺钉

GB/T 2670.2-2004 内六角花形沉头自攻螺钉

GB/T 2670.3-2004 内六角花形半沉头自攻螺钉

GB/T 2671.1-2004 内六角花形低圆柱头螺钉

GB/T 2671.2-2004 内六角花形圆柱头螺钉

GB/T 2672-2004 内六角花形盘头螺钉

GB/T 2673-2007 内六角花形沉头螺钉

GB/T 2674-2004 内六角花形半沉头螺钉

GB/T 3632-2008 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副

GB/T 5285-1985 六角头自攻螺钉

GB/T 5782-2000 六角头螺栓

GB/T 5783-2000 六角头螺栓 全螺纹

GB/T 5784-1986 六角头螺栓 细杆 B级

GB/T 5785-2000 六角头螺栓 细牙

GB/T 5786-2000 六角头螺栓 细牙 全螺纹

GB/T 5789-1986 六角法兰面螺栓 加大系列 B级

GB/T 5790-1986 六角法兰面螺栓 加大系列 细杆 B级

GB/T 6170-2000 1型六角螺母

GB/T 6171-2000 1型六角螺母 细牙

GB/T 6172.2-2000 非金属嵌件六角锁紧薄螺母

GB/T 6175-2000 2型六角螺母

GB/T 6176-2000 2型六角螺母 细牙

GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺母

GB/T 6177.2-2000 六角法兰面螺母 细牙

GB/T 6178-1986 1型六角开槽螺母 A和B级

GB/T 6180-1986 2型六角开槽螺母 A和B级

GB/T 6181-1986 六角开槽薄螺母 A和B级

GB/T 6182-2000 2型非金属嵌件六角锁紧螺母

GB/T 6183.1-2000 非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母

GB/T 6183.2-2000 非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母 细牙

GB/T 6184-2000 1型全金属六角锁紧螺母

GB/T 6185.1-2000 2型全金属六角锁紧螺母

GB/T 6185.2-2000 2型全金属六角锁紧螺母 细牙

GB/T 6186-2000 2型全金属六角锁紧螺母 9级

GB/T 6187.1-2000 全金属六角法兰面锁紧螺母

GB/T 6187.2-2000 全金属六角法兰面锁紧螺母 细牙

GB/T 6560-1986 十字槽盘头自攻锁紧螺钉

GB/T 6561-1986 十字槽沉头自攻锁紧螺钉

GB/T 6562-1986 十字槽半沉头自攻锁紧螺钉

GB/T 6563-1986 六角头自攻锁紧螺钉

GB/T 6564-1986 内六角花形圆柱头自攻锁紧螺钉

GB/T 9074.1-2002 螺栓或螺钉和平垫圈组合件

GB/T 9074.15-1988 六角头螺栓和弹簧垫圈组合件

GB/T 9074.16-1988 六角头螺栓和外锯齿锁紧垫圈组合件

GB/T 9074.17-1988 六角头螺栓，弹簧垫圈和平垫圈组合件

GB/T 9074.18-2002 自攻螺钉和平垫圈组合件

GB/T 9074.20-2004 十字槽凹穴六角头自攻螺钉和平垫圈组合件

GB/T 9456-1988 十字槽凹穴六角自攻螺钉

GB/T 9457-1988 1 型六角开槽螺母 细牙 A和B级

GB/T 9458-1988 2 型六角开槽螺母 细牙 A和B级

GB/T 9459-1988 六角开槽薄螺母 细牙 A和B级

GB/T 13807.2-2008 腰状杆螺柱连接副 螺柱

GB/T 13807.3-2008 腰状杆螺柱连接副 螺母、受力套管

GB/T 15389-1994 螺杆

GB/T 15856.1-2002 十字槽盘头自钻自攻螺钉

GB/T 15856.2-2002 十字槽沉头自钻自攻螺钉

GB/T 15856.3-2002 十字槽半沉头自钻自攻螺钉

GB/T 15856.4-2002 六角法兰面自钻自攻螺钉

GB/T 15856.5-2002 六角凸缘自钻自攻螺钉

GB/T 16674.1-2004 六角法兰面螺栓 小系列

GB/T 16674.2-2004 六角法兰面螺栓 细牙 小系列

GB/T 16824.1-1997 六角凸缘自攻螺钉

GB/T 16824.2-1997 六角法兰面自攻螺钉

GB/T 16939-1997 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓

GB/T 18195-2000 精密机械用六角螺母

GB/T 18230.1-2000 栓接结构用大六角头螺栓 螺纹长度按GB/T 3106 C级 8.8和10.9级

GB/T 18230.2-2000 栓接结构用大六角头螺栓 短螺纹长度 C级 8.8和10.9级

GB/T 18230.3-2000 栓接结构用大六角螺母 B级 8和10级

GB/T 18230.4-2000 栓接结构用1型大六角螺母 B级 10级

GB/T 18230.5-2000 栓接结构用平垫圈 淬火并回火

GB/T 18230.6-2000 栓接结构用1型六角螺母 热浸镀锌(加大攻丝尺寸) A和B级 5、6和8级

GB/T 18230.7-2000 栓接结构用2型六角螺母 热浸镀锌(加大攻丝尺寸)A级 9级

QC/T 340-1999 六角法兰面承面带齿螺栓

QC/T 607-1999 六角螺母和锥形弹性垫圈组合件

QC/T 864-2011 六角法兰面承面带齿螺母

QC/T 856-2011 内六角花形沉头螺钉

QC/T 866-2011 内六角花形半沉头螺钉

QC/T 870-2011 双头螺柱 bm=1.25d

QC/T 871-2011双头螺柱 bm=2d